УДК 678.743

Синтез швидкотверднучих матеріалів на основі метилметакрилат – кополімерних композицій / У.В. Хром’як

В даній роботі синтезовано емульсійною полімеризацією кополімери полівінілпіролідону з метилметакриламом. На підставі ІЧ – спектроскопічних досліджень підтверджено утворення прищеплених кополімерів полівінілпіролідону. На ефективність і ступінь прищеплення суттєвий вплив мають природа мономеру, концентраційні і температурні чинники. Синтезовані кополімери полівінілпіролідону були використанні як полімерна матриця для одержання метилметакрилат – кополімерних композицій, що затверджуються при блочній полімеризації. Встановлено, що полімеризація метилметакрилату відбувається з високою швидкістю і залежно від співвідношення компонентів за 10 – 15 хв. досягається ступінь конверсії мономеру 65 – 95 %. Найвища швидкість полімеризації та найбільший граничний ступінь конверсії спостерігається при співвідношенні полімерна матриця – метилметакрилат 2 : 1. Одержані матеріали відзначаються високими експлуатаційними властивостями, а саме твердістю, теплостійкістю, адгезією до різних підкладок, водопоглинанням, хімічною стійкістю в кислому та лужному середовищах.

Ключові слова: метилметакрилат, полівінілпіролідон, емульсійна полімеризація, кополімери, блочна полімеризація, експлуатаційні властивості.

УДК 678.743

Синтез быстротвердеющих материалов на основе метилметакрилат - сополимерных композиций / У.В. Хромяк

В данной работе синтезированы эмульсионной полимеризацией сополимеры поливинилпирролидона с метилметакриламом. На основании ИК - спектроскопических исследований подтверждено образование привитых сополимеров поливинилпирролидона. На эффективность и степень прививки существенное влияние имеют природа мономера, концентрационные и температурные факторы. Синтезированные сополимеры поливинилпирролидона были использованы как полимерная матрица для получения метилметакрилат - сополимерных композиций, которые утверждаются блочной полимеризацией. Установлено, что полимеризация метилметакрилата происходит с высокой скоростью и в зависимости от соотношения компонентов за 10 - 15 мин. достигается степень конверсии мономера 65 – 95 %. Высокая скорость полимеризации и предельный степень конверсии наблюдается при соотношении полимерная матрица – метилметакрилат 2 : 1. Полученные материалы отмечаются высокими эксплуатационными свойствами, а именно: твердостью, теплостойкостью, адгезией к различным подкладкам, водопоглощением, химической стойкостью в кислой и щелочной средах.

Ключевые слова: метилметакрилат, поливинилпирролидон, эмульсионная полимеризация, сополимеры, блочная полимеризация, эксплуатационные свойства.

Synthesis quick-materials based on methylmethacrylate - copolymer compositions / U.V. Khromyak

In this work are synthesized copolymers of polyvinylpyrrolidone methylmethacrylate by emulsion polymerization. Based on infrared spectroscopic studies the formation of graft copolymers polyvinylpyrrolidone is confirmed. The effectiveness and the degree of grafting significantly influence the nature of the monomer, concentration and temperature factors. The synthesized copolymers were used as polyvinylpyrrolidone polymer matrix to produce methylmethacrylate - copolymer compositions approved building block polymerization. It is determined that methylmethacrylate polymerization occurs at high speed and depending on the ratio of the components for 10 - 15 minutes degree of monomer conversion of 65 – 95 % is achieved. The highest qualities of polymerization and the most marginal degree of conversion are observed in the polymer matrix - methylmethacrylate 2 : 1. The obtained materials are marked by high performance properties such as hardness, heat resistance, adhesion to various substrates, water absorption, chemical resistance in acidic and alkaline environments.

Keywords: methylmethacrylate, polyvinylpyrrolidone, emulsion polymerization, copolymers, block polymerization, operating properties.